ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Организация          SRL “LUKOIL-Moldova” АЗС-999 г.Кишинев, ул.Дечебала 25

Наименование и назначение трубопровода

Трубопровод №1 –  трубопровод приема  топлива в РГС №1.

Рабочая среда: светлые нефтепродукты

Рабочие параметры:  Pраб =0,04 МПА, tраб  -40°С+90°С

Категория    А , зона В-1Г.

| Наименование участка или обозначение по схеме | Наружный диаметр и толщина стенки, мм | Протяжённость участка ,м |
| --- | --- | --- |
| От УН-80, до резервуара | 89Х4,5 | х |

Перечень схем,  чертежей и других документов, предъявляемых при сдаче трубопровода в эксплуатацию,  предусмотренных СНиП 3.05.05-84, действующими Правилами,  проектом.  Данные о материалах,  из которых изготовлен трубопровод.

- Сведения о трубах и листовом материале:

| Наименование элементов | Размеры | Марка | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная | Диаметр наружный 89 мм, Толщина стенки 4,5 мм Условный проход, Ду 80 мм | ст.1-3сп | ГОСТ 10704-91 |

2.Сведения о фланцах и крепежных деталях

| Наименование | ГОСТ, ТУ на фланцы | Условный проход, Ду, мм | Условное давление, Ру, МПа | Материал фланца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка стали | ГОСТ или ТУ |
| Фланец Ду80 Ру10 (DN80 PN10) | ГОСТ 12820-80 | 80 | 10 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 12820-80 |

3.Сведения о арматурах и фасонных частях:

| Наименование | Обозначение по каталогу | Условный проход, мм | Условное давление, Мпа | Марка материала корпуса | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УН-80 | УН-80 | 80 | 1,6 | Алюминий | ТУ 3689-006-10524112-2000 |
| Отвод | Отвод | 80 | 1,6 | Сталь | 17375-2001 |
| Огневой преградитель | ОП-80 | 80 | 1,6 | Сталь | ТУ у 45,3-31037863.005-03 |

Результаты испытания :   удовлетворительные

(заносятся последние результаты при заполнении паспорта)

Трубопровод испытан на прочность гидравлическим методом, пробным давлением   0,2 МПА.  При давление 0,2 МПА трубопровод был осмотрен, причем обнаружено:

дефектов, падения давления не обнаружено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубопровод изготовлен  и монтирован в соответствии с действующими Н и ТУ признан готовым к работе.

Подпись начальника АЗС 12 ______________________

Лицо ответственное за безопасную эксплуатацию трубопровода

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Подпись ответственного |
| --- | --- | --- |
| С12/105 от 28 июня 2011 | Брежнев нач.АЗС 999 |  |

Записи о ремонте, ревизии и переустройстве трубопровода

| Дата записи | Основание | Записи о выполненном ремонте, ревизии, переустройства трубопровода |
| --- | --- | --- |

Формуляр замера деталей трубопровода

| Первоначальный диаметр и толщина, мм | Отбракованный размер, мм | Толщина по промеру, мм | Метод замера | Фамилия, имя, отчество проверяющего | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При отсутствие требуемых документов из за давности эксплуатации необходимо указать перечень, схем, чертежей, документов, подтверждающих качество материалов, сварных швов проведенных испытаний на прочность и плотность.