ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

Технические условия

ГОСТ 78-89

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ, 1996

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ Технические условия Wooden sleepers for full gauge railways. Specifications | ГОСТ 78-89 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на деревянные шпалы, предназначенные для железных дорог колеи 1520 мм.

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шпалы должны изготовляться из древесины сосны, кедра, ели, пихты, лиственницы и березы.

1.2. Типы и размеры

1.2.1. В зависимости от назначения шпалы должны изготовляться трех типов:

I — для главных путей;

II — для станционных и подъездных путей;

III — для малодеятельных подъездных путей промышленных предприятий.

1.2.2. По форме поперечного сечения шпалы подразделяют на три вида:

обрезные — пропилены четыре стороны (черт. );

полуобрезные — пропилены три стороны (черт. );

необрезные — пропилены две противоположные стороны, две другие могут быть пропилены частично (черт. ).

Черт. 1

Черт. 2

Черт. 3

1.2.3. В зависимости от типов размеры шпал должны соответствовать указанным в табл. .

Таблица 1

мм

| Тип шпалы | Толщина h | Высота пропиленных боковых сторон h1 | Ширина | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | верхней пласти | нижней пласти b1 |  |
|  |  |  | b | b′ |  |  |
|  |  |  | не менее |  |  |
| I | 180 ± 5 | 150 | 180 | 210 | 250 ± 5 | 2750 ± 20 |
| II | 160 ± 5 | 130 | 150 | 195 | 230 ± 5 |  |
| III | 150 ± 5 | 105 | 140 | 190 | 230 ± 5 |  |

Примечания:

1. Шпалы типа II толщиной 155 мм следует относить к типу III.

2. Ширина верхней пласти необрезных шпал типа I должна быть не менее 155 мм.

3. Допускаются шпалы типа I с шириной нижней пласти 230 мм и шпалы типов II и III — 250 мм в количестве не более 10% в партии.

4. Ширина b2 необрезных шпал не должна превышать 280 мм.

1.2.4. Размеры шпал установлены для древесины с влажностью не более 22%. При большей влажности шпалы должны иметь по толщине и ширине припуски на усушку древесины для хвойных пород по , а для лиственных пород — по .

1.3. Характеристики

1.3.1. Качество древесины шпал должно соответствовать требованиям, указанным в табл. .

1.3.2. В партии допускается 15% шпал с нормами ограничения пороков, установленными в табл. .

1.3.3. Пласти шпал, а в обрезных шпалах (черт. ) и боковые стороны, должны быть взаимно параллельны. Непараллельность не должна быть более 10 мм на всю длину шпалы.

Таблица 2

| Порок древесины по | Норма ограничения пороков древесины |
| --- | --- |
| 1. Сучки сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся: |  |
| а) здоровые (светлые, темные, с трещинами) | В местах укладки путевых подкладок допускаются размером не более 60 мм, на остальных поверхностях — не более 110 мм |
| б) загнившие и гнилые | В местах укладки путевых подкладок допускаются размером не более 10 мм, на остальных поверхностях — не более 60 мм |
| в) табачные | Не допускаются |
| 2. Двойная сердцевина | Не допускается |
| 3. Ядровая и наружная трухлявая гнили | Не допускаются |
| 4. Грибные ядровые пятна (полосы) | Допускаются не более 25% соответствующей площади торцов, пластей и боковых сторон |
| 5. Заболонная гниль: |  |
| мягкая | Не допускается |
| твердая | Не допускается |
| 6. Ложное ядро | Допускается размером не более1/2 площади торца без выхода на верхнюю пласть. Выход ложного ядра на боковые стороны допускается размером2/3 толщины шпалы |
| 7. Глубокая червоточина | Допускается в количестве не более 6 шт. на 1 м длины шпалы |
| 8. Трещины: |  |
| а) метиковая | Допускается протяженностью по торцу не более1/3 толщины или ширины шпалы без выхода на верхнюю пласть |
| б) отлупная | Не допускается с выходом на верхнюю пласть и боковые стороны, а также с выходом на нижнюю пласть против мест расположения путевых подкладок |
| в) морозная | Не допускается на верхней пласти. На остальных поверхностях допускается глубиной не более 40 мм |
| г) от усушки боковая | Допускается длиной не более 450 мм каждая |
| д) от усушки сквозная | Допускается протяженностью по длине шпалы не более 100 мм |
| 9. Наклон волокон | Допускается не более 10% |
| 10. Прорость | Не допускается в местах укладки путевых подкладок. На остальных поверхностях допускается, мм, не более: длиной 800; шириной 50 и глубиной 20. |
| 11. Заруб и запил | Не допускаются в местах укладки путевых подкладок. На остальных поверхностях допускаются глубиной не более 20 мм и шириной не более 40 мм |
| 12. Покоробленность: |  |
| а) простая | Допускается со стрелой прогиба, мм, по пластям — не более 10 и по боковым сторонам — не более 100 |
| б) крыловатость | Допускается не более половины нормы простой покоробленности |
| 13. Кривизна: |  |
| а) простая | Допускается по боковым сторонам необрезных и полуобрезных шпал со стрелой прогиба не более 50 мм |
| б) сложная | Допускается не более половины нормы простой кривизны |
| 14. Скос пропила торцов шпал по отношению к продольной оси | Допускается не более 20 мм по толщине и ширине шпалы |

Примечания:

1. Не допускается одновременное наличие в шпале метиковых и морозных трещин.

2. Пороки по , не указанные в таблице, допускаются.

Таблица 3

| Порок древесины по | Норма ограничения пороков древесины |
| --- | --- |
| 1. Сучки табачные | На всех поверхностях, за исключением мест укладки путевых подкладок, допускаются размером не более 25 мм в количестве не более 3 шт. на шпалу |
| 2. Твердая заболонная гниль | На всех поверхностях, за исключением мест укладки путевых подкладок, допускается в виде отдельных пятен размером не более 30 мм |
| 3. Трещины: |  |
| а) метиковые | Допускаются протяженностью по торцу не более1/2 толщины и ширины шпалы без выхода на верхнюю пласть |
| б) усушки боковые | Допускаются длиной не более 700 мм каждая |
| 4. Кривизна простая | Допускается по боковым сторонам необрезных и полуобрезных шпал со стрелой прогиба не более 100 мм |

1.3.4. Не пропиленные поверхности шпал должны быть очищены от коры и луба. Сучки и ребристая закомелистость должны быть срезаны вровень с поверхностью шпалы, при этом срез сучка может быть плоским.

1.3.5. Шпалы должны быть глубоко наколотыми по ТУ 13-06-23–1. Допускаются по согласованию с потребителем не наколотые шпалы.

1.3.6. Шпалы, до укладывания их в путь, должны быть пропитаны на заводах-потребителях маслянистыми защитными средствами по .

1.3.7. Режимы и качество пропитки шпал должны соответствовать требованиям к пропитке глубоко наколотых шпал на шпалопропиточных заводах и .

1.4. Маркировка непропитанных шпал должна быть четкой и наноситься на один из торцов клеймением или стойкой краской в соответствии с табл. . Маркировка шпал после пропитки не возобновляется.

Таблица 4

| Порода древесины | Обозначение обработки и типа шпал |
| --- | --- |
|  | Глубоко наколотых | Не наколотых |
|  | I | II | III | I | II | III |
| Сосна и кедр |  | I |  |  | I |  |
| Ель и пихта | Е | EI | Е | Е | EI | Е |
| Лиственница | Л | ЛI | Л | Л | ЛI | Л |
| Береза | ЛЕ | ЛЕI | ЛЕ | ЛЕ | ЛЕI | ЛЕ |

Примечание. Шрифт для маркировки — по . Знак накалывания в форме круга диаметром не менее 10 мм.

1.5. Непропитанные шпалы должны быть рассортированы по каждому типу отдельно и по породам: сосновые и кедровые — вместе; еловые и пихтовые — вместе; лиственничные и березовые отдельно. Пропитанные шпалы рассортировывают по типам.

# 2. ПРИЕМКА

2.1. Партией считают любое количество непропитанных шпал одного типа и одной (двух по п. ) пород древесины или пропитанных шпал одного типа, оформленное одним документом о качестве.

Глубоко наколотые шпалы формируют в отдельные партии.

2.2. Документ о качестве должен содержать:

наименование организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;

наименование предприятия-поставщика и его местонахождение (город или условный адрес);

для непропитанных шпал — тип и породу древесины, для пропитанных — тип;

количество шпал в партии, в штуках;

результаты испытаний или подтверждение соответствия настоящему стандарту;

обозначение настоящего стандарта.

2.3. Количество шпал в партии определяют сплошным пересчетом.

2.4. Качество и размеры шпал проверяют выборочным контролем.

Отбор шпал в выборку производят по методом «вслепую» в количестве, указанном в табл. .

Таблица 5

шт.

| Объем партии | Объем выборки | Объем партии | Объем выборки |
| --- | --- | --- | --- |
| До 90 | 5 | 281 — 500 | 20 |
| 91 — 150 | 8 | 501 — 1200 | 32 |
| 151 — 280 | 13 | 1201 и более | 50 |

Партию принимают, если в выборке все шпалы соответствуют требованиям настоящего стандарта.

При получении неудовлетворительных результатов партия бракуется.

# 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Определение и измерение пороков древесины и обработки — по .

Определение качества накалывания — по ТУ 13-06-23–1.

Определение качества пропитки шпал — в соответствии с требованиями к пропитке глубоконаколотых шпал на шпалопропиточных заводах и .

3.2. Длина шпалы должна измеряться по наименьшему расстоянию между ее торцами, толщина — в любом месте, но не ближе 380 мм от торцов, ширина верхней и нижней пластей — в самом узком месте на участках длиной 400 мм, отстоящих на расстоянии 380 мм от торцов шпалы.

3.3. Размеры шпалы, а также расположение сеток отверстий измеряют металлической рулеткой по или металлической линейкой по .

3.4. Контроль предпропиточной влажности древесины шпал — по .

# 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование шпал производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Размеры пакетов шпал — по .

4.2. Хранение шпал должно производиться в соответствии с и требованиями к пропитке древесины на шпалопропиточных заводах.