ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

#### ГОСТ 26002—83

#### Издание официальное

#### Э

### Москва

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1983 г. № 5894 срок введения установлен  c  01.01.85

Постановлением Госстандарта СССР от 02.03.89 № 403 срок действия продлен до   01.01.95.

Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломатериалы хвойных пород, поставляемые для экспорта через беломорские, дальневосточные, Ленинградский и Игаркский порты.

1. РАЗМЕРЫ.

1.1. Пиломатериалы разделяют 
   по толщине: на тонкие—от 16 до 22 мм, 
                       » средние—от 25 до 44 мм,
                       » толстые—от 50 до 100 мм; 
   по ширине: на узкие—от 75 до 125 мм, 
                       » широкие— 150 мм и выше; 
   по длине: на короткие—от 0,45 до 2,40 м, 
                      » длинные — от 2,70 до 6,30 м.

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине устанавливаются по ГОСТ 24454—80, при этом толщина пиломатериалов не должна превышать 100 мм.

1.3. Размеры пиломатериалов по длине устанавливают:
   от 1,5 м и более с градацией 0,3 м, 
   от 0,45 до 1,35 м с градацией 0,15 м.

Пиломатериалы длиной от 0,45 до 1,35 м изготовляют по заказ-наряду внешнеторгового объединения.

1.4. Номинальные размеры пиломатериалов установлены для древесины с влажностью 20%. При влажности древесины более или менее 20'% фактические размеры толщины и ширины пиломатериалов должны быть больше или меньше номинальных размеров на соответствующую величину усушки по ГОСТ 6782.1—75.

1.5. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов не должны превышать, мм: 
   по длине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +25         -12 
   по ширине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +3           - 2 
   по толщине: 
   при толщине менее 50 мм . . . . . . . . . . +2            -1 
   при толщине от 50 мм и свыше . . . . . .+3            - 2

Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

2.2. Пиломатериалы по качеству древесины и ее обработке подразделяют на 1-й,  2-й, 3-й, 4-й и 5-й сорта.

2.3. Пиломатериалы рассортировывают: 
   - по сечениям; 
   - по породам; 
   - по сортам—на бессортные (включающие 1-й, 2-й, 3-й сорта, процентное соотношение которых должно соответствовать естественному выходу пиломатериалов из распиловки), отдельно 4-й сорт, отдельно 5-й сорт. Допускается сортировка коротких пиломатериалов на бессортные и 4-й сорт вместе, 5-й сорт – отдельно.

В партии еловых пиломатериалов допускается до 15% пихтовых.

2.4. Влажность древесины пиломатериалов не должна превышать 22%. Допускается изменение величины влажности по заказ-нарядам внешнеторгового объединения.

2.5. Антисептирование пиломатериалов—по ГОСТ 10950—78.

2.6. Качество древесины пиломатериалов и ее обработки должно соответствовать нормам, указанным в табл. 1—3.

Таблица 1

Сосновые, кедровые и лиственные пиломатериалы

| Порок древесины по ГОСТ 2140-81 | Норма ограничения пороков древесины по сортам |
| --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й |
|  | Размер | Количество | Размер | Количество | Размер | Количество | Размер | Количество | Размер | Количество |
| 1. Сучки 1.1. Сросшиеся здоровые 1.1.1. Круглые и овальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Пластевые | Допускаются на наружной пласти размерами в миллиметрах и количеством в штуках в среднем на 1,0 м длины пиломатериала: |
|  | В толстых широких пиломатериалах |
|  | 13-17 | 1 | 18-27 | 1 | 28-38 Св. 38 до 50 | 2 1 | Допускаются |
|  | В толстых узких пиломатериалах |
|  | 10-14 | 1 | 15-24 | 1 | 25 Св. 25 до 38 | 2 2 | Допускаются |
|  | В средних широких пиломатериалах |
|  | 10-14 | 1 | 15-18 | 1 | 19-25 Св. 25 до 38 | 3 1 | Допускаются |
|  | В средних узких пиломатериалах |
|  | 10-14 | 1 | 15-18 | 1 | 19-25 Св. 25 до 32 | 3 1 | Допускаются |
|  | В тонких пиломатериалах |
|  | 10-14 | 1 | 15-18 | 1 | 19-22 Св. 22 до 32 | 2 1 | Допускаются |
|  | В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать: |
|  | 1/4 | 1/3 | ½ | 2/3 | Допускаются |
|  | Количество сучков на внутренней пласти пиломатериала 1-го и 2-го сортов допускается вдвое больше, а в пиломатериалах 3-го сорта в полтора раза больше норм, предусмотренных для наружной пласти. |
| 1.1.1.2. Кромочные и ребровые | На каждой кромке допускаются размерами в миллиметрах и количеством в штуках на всю длину пиломатериала: |
|  | В толстых пиломатериалах |
|  | до 6 | 3-4 | 7-12 | 3-5 | 13-16 Св. 16 | 5-6 | Допускается |
|  |  |  | 13-19 | 3-5 | до 25 Св.25 | 3-5 |  |
|  |  |  |  |  | до 32 | 3 |  |
|  | В средних пиломатериалах |
|  | До 6 | 2-3 | 7-12 13-19 | 2-4 2-3 | 13-16 Св. 16 до 3/4 толщины пило материала | 2-4 2-4 | Допускаются |
|  | В тонких пиломатериалах |
|  | До 6 | 1-2 | 7-10 | 1-2 | До 2/3 Толщины Пило Материала | 2 | Допускаются |
| 1.1.1.3. Торцовые | На каждом торце допускаются размером в миллиметрах и количеством в штуках: |
|  | Не допускаются | 25 | 1 | Допускаются |
| 1.1.2. Продолговатые, разветвленные, в том числе | Допускаются на внутренней пласти пиломатериала в общем числе сросшихся круглых и овальных сучков размерами и количеством, указанными в пп. 1.1.1.1., 1.1.1.2. Размер сучков в миллиметрах по наибольшему диаметру допускается не более: |
| выходящие на | 38 | 50 | Допускаются |
| ребро, и сшивные | Выход сучков на кромки: Допускается глубиной залегания не более: |
|  | Не допускается | 1/4 | 1/3 | Допускается |
|  |  | толщины пиломатериала |  |
| 1.2. Несросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные | Допускаются на наружной пласти в числе сросшихся здоровых сучков размерами в миллиметрах и количеством в штуках в среднем на 1,0 м длины пиломатериала |
| 1.2.1. Пластевые | В толстых широких пиломатериалах |
|  | Не допускаются | 25 | 1 | 63 | 1 | Допускаются |
|  |  | Сквозные, загнившие, гнилые и табачные |  |
|  |  | Не допускаются | 25 | 1 | Допускаются |
|  | В толстых узких пиломатериалах | Отверстия от выпавших сучков не должны превышать в |
|  | Не допускаются | 19 | 1 | 50 | 1 | узких пиломатериалах 32 мм, в широких – 38 мм |
|  | Сквозные загнившие, гнилые и табачные |  |
|  | Не допускаются | 25 | 1 |  |
|  | В средних широких пиломатериалах |  |
|  | Не допускаются | 19 | 1 | 50 | 1 |  |  |
|  | Сквозные загнившие, гнилые и табачные |  |  |
|  | Не допускаются | 19 | 1 |  |  |
|  | В средних узких пиломатериалах | 2/3 |  |
|  | Не допускаются | 13 | 1 | 38 | 1 | ширины пласти | --- |
|  | Сквозные загнившие, гнилые и табачные |  |  |
|  | Не допускаются | 19 | 1 |  |  |
|  | В тонких пиломатериалах |
|  | Не допускаются | Только здоровые |
|  |  | 13 | 1 | 38 | 1 | 2/3 | --- |
|  |  |  |  | ширины |  |
|  |  |  |  | пласти |  |
|  |  | Сквозные загнившие, гнилые и табачные |  |  |
|  |  | 19 | 1 |  |  |
|  | В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать: |
|  | Не допускаются | 1/3 ширины пласти | ½ ширины пласти | 2/3 ширины пласти |
| 1.2.2. Кромочные и ребровые, | Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на всю длину пиломатериала |
| в том числе отверстия от | В толстых пиломатериалах |
| выпавших сучков | Не допускаются | 13 | 1-2 | 38 | 2-4 | Допускаются |
|  | В средних пиломатериалах |
|  | Не допускаются | Только здоровые | 32 | 2-4 | Допускаются |
|  |  | 10 | 1-2 |  |  |  |
|  | В тонких пиломатериалах |
|  | Не допускаются | Только здоровые | 25 | 2-4 | Допускаются |
|  |  | 6 | 1-2 |  |  |  |
|  | Отверстия от выпавших сучков на кромке: |
|  | Не допускаются | Допускаются не более: В толстых - 1/4 в средних - 1/3 в тонких - 1/2 толщины пиломатериала | Допускаются не более толщины пиломатериала с выходом на наружную пласть не более 2,0 мм | Допускаются |
| 1.2.3.Торцовые | Не допускаются | Допускаются |
| 2. Трещины 2.1.Боковые трещины 2.1.1.Пластевые |  |
| 2.1.1.1. Несквозные | Допускаются протяжением не более: | Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала |
|  | 1/3 | 1/2 | 2/3 |  |
|  | длины пиломатериала |  |
|  | без выхода на торцы и кромки | с выходом на один торец глубиной до 1/3 толщины пиломатериала без выхода из торца в кромки |  |
| 2.1.1.2. Сквозные 2.1.1.2.1. Сквозные без | Не допускаются | Допускаются без выхода на кромки по наружной и внутренней пластям протяжением не более: | Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала |
| выхода в торец, в том числе |  | В толстых пиломатериалах: |  |
| отлупные |  | 1/5 (1/2) длины пиломатериала | 1/3(2/3) длины пиломатериала |  |
|  |  | В средних пиломатериалах: |  |
|  |  | 1/10(1/4) длины пиломатериала | 1/5(1/3) длины пиломатериала |  |
|  | В тонких пиломатериалах - не допускаются. |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры трещин, указанные без скобок, относятся к наружной пласти, а размеры в скобках – к внутренней пласти. |
| 2.1.1.2.2. Сквозные с | Допускаются протяжением от каждого торца не более, мм: |
| выходом на торец | 30 | 40 | 50 | ширины пиломатериала | 600 |
| 2.1.2. Кромочные | Допускаются: |
|  | Неглубокие протяжением не более 40 мм с выходом в торец | Не пересекающиеся ребра кромки | Допускаются |
| 2.2. Торцовые трещины |
| 2.2.1. Метиковые | Не допускаются | Допускаются в толстых пиломатериалах на одном торце протяжением не более ½ ширины пиломатериала | Допускаются |
| 2.2.2. Отлупные | Не допускаются | Допускаются диаметром не более, мм: в пиломатериалах толщиной от 25 до 44 мм - 10 св. 44 до 63 мм - 19 св. 63 мм – 25 | Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала |
| 3. Пороки строения древесины |
| 3.1. Наклон волокон | Допускается, если отклонение от прямого направления на 0,3 м длины пиломатериала составляет не более, мм: | Допускается |
|  | 10 | 19 | 25 |  |
| 3.2. Крень | Допускается без трещин в торцах | Допускается |
| 3.3. Кармашки | На пластях |
|  | В толстых пиломатериалах |
|  | Допускаются односторонние шириной не более, мм: | Допускаются |
|  | 3 | 3 | 6 |  |
|  | длиной до, мм: |  |
|  | 75 | 100 | 200 |  |
|  | на каждой пласти количеством не более, шт.: |  |
|  | 2-3 | 4-6 | 8 |  |
|  | В средних и тонких пиломатериалах |
|  | Допускаются односторонние шириной не более, мм: | Допускаются |
|  | 3 | 3 | 6 |  |
|  | 25 | длиной до, мм 75 | 125 |  |
|  | на каждой пласти количеством не более, шт.: |  |
|  | 2-3 | 3-4 | 5 |  |
|  | без выхода в кромки и торцы |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные количества кармашков допускается: меньше на наружной пласти, а большие – на внутренней пласти |
|  | На кромках: |
|  | Не допускаются | Допускаются ½ от нормы, предусмотренной для наружной пласти | Допускаются шириной до 3 мм, длиной до 100 мм и количеством до 4 шт. на каждой кромке | Допускаются |
|  | На торцах: |
|  | Не допускаются | В пиломатериалах средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала | Допускаются |
| 3.4. Сердцевина | В пиломатериалах толщиной не более 25 мм допускается без отлупных и радиальных трещин | Допускается |
|  | протяжением до ½ длины пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не менее 1/6 толщины пиломатериала от внутренней пласти | протяжением по всей длине пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не менее ¼ толщины пиломатериала от внутренней пласти | Допускается |  |
|  | В пиломатериалах толщиной 25 мм и менее |
|  | Не допускается | Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть | Допускается |
| ПРИМЕЧАНИЕ: В партии пиломатериалов 3 сорта допускается не более 30% пиломатериалов с сердцевиной |
| 3.5. Прорость | Не допускается | Допускается на пластях несквозная шириной не более 25 мм в количестве 1 шт. при длине 75 мм и до 3 шт. при длине каждой до 50 мм; на кромках 2 шт. шириной до 2 мм, длиной не более 15 мм; на торцах не допускается | Допускается шириной до 50 мм: в толстых пиломатериалах односторонняя без ограничения длины, в пиломатериалах средних и тонких – длиной до 175 мм | Допускается |
| 3.6. Засмолок | Не допускается | Допускается в виде пятен и полос на пластях и кромках | Допускается |
| 4. Грибные поражения |
| 4.1. Грибные ядровые пятна (полосы) | Не допускаются | В толстых пиломатериалах допускаются на пласти или кромке без выхода и торцы до 1/5 ширины и длины пиломатериала. | Допускаются на пластях и кромках до ½ ширины и длины пиломатериала, выход в торец не более 10% площади торца. | Допускаются |
|  |  | В средних и тонких пиломатериалах не допускаются |  |  |
| 4.2.* Светлые заболонные грибные окраски и плесень |
| 4.2.1. Поверхностные | Не допускаются | Допускаются на пластях и кромках глубиной до 2 мм в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 15% одной пласти | Допускаются на пластях и кромках в виде пятен и полос | Допускаются |
| 4.2.2. Глубокие | Не допускаются | Допускаются на пластях и кромках в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 5 % общей площади одной пласти | Допускаются на пластях и кромках в виде пятен и полос общей площадью не более 50 % площади одной пласти и кромок |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных грибных окрасок в партии пиломатериалов 4 сорта не должно превышать 25 % |
| 4.3. Гниль |
| 4.3.1. Заболонная |  |
| 4.3.1.1. Твердая | Не допускается | В толстых пиломатериалах допускается на пласти или кромке без выхода в торцы до 1/5 ширины и длины пиломатериала. В средних и тонких пиломатериалах не допускается | Допускается на пластях и кромка до ½ ширины и длины пиломатериала без выхода на торец | Допускается |
| 4.3.1.2. Мягкая | Не допускается |
| 4.3.2. Ядровая | Не допускается | Бурая трещиноватая не допускается. Пестрая ситовая твердя допускается на всех поверхностях в виде полос общей площадью не более 50 % площади одной пласти. Гниль в торце не должна превышать 20 % площади торца |
| 4.3.3. Наружная трухлявая гниль | Не допускается |
| 5. Повреждения насекомыми |
| 5.1. Червоточина | Не допускается | Допускается поверхностная, причиненная короедами |

Таблица 2

# Еловые и пихтовые пиломатериалы

| Порок древесины по ГОСТ 2140-81 | Норма ограничения пороков древесины по сортам |
| --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й |
|  | размер | количество | Размер | количество | Размер | количество | размер | количество | размер | количество |
| 1. Сучки |  |
| 1.1. Сросшиеся здоровые |  |
| 1.1.1. Круглые и овальные |  |
| 1.1.1.1. Пластевые | Допускаются на наружной пласти размерами в миллиметрах и количеством в штуках в среднем на 1,0 м длины пиломатериала |
|  | В толстых пиломатериалах |  |
|  | 13 св. 13 до 19 Св. 19 До 25 | 3 1 1 | 19-25 Св. 25 до 38 (Св. 38 до 50) | 3 2 1-2 на всю длину | Допускаются | Допускаются |
|  |  |  |  |  | 70-75 | 1-2 на всю длину |  |
|  |  |  | При отсутствии загнивших, гнилых и табачных сучков | при отсутствии учитываемых загнивших, гнилых и табачных сучков |  |
|  | В средних пиломатериалах |
|  | 13 Св. 13 до 19 | 2 1 | 19-25 Св. 25 до 37 | 2 1 | 38-50 (Св. 50 до 63) | 1 1-2 на всю длину | Допускаются |
|  | В тонких пиломатериалах |
|  | 13-18 | 1 | 19-31 | 1-2 | 32 (Св. 32) до 38) | 3 1 | Допускаются |
|  |  | при отсутствии загнивших, гнилых и табачных сучков |  |
|  | В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать: |
|  | 1/3 | 1/3 | ½ | 2/3 | Допускаются |
| ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Сучки, размеры которых взяты в скобки, допускаются в числе учитываемых сучков меньшего размера. 2. Количество сучков на внутренней пласти допускается в первом сорте в двойном, во втором сорте – в полуторном и в третьем сорте – в одинарном количестве против норм, предусмотренных для наружной пласти. |
| 1.1.1.2. Кромочные и ребровые | Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на всю длину пиломатериала |
|  | В толстых пиломатериалах |
|  | До 13 Св. 13 до 16 Св. 16 до 18 | 8 4 1-3 | 19-43 | 3-6 | 44-50 | 1-3 | Допускаются |
|  | В средних пиломатериалах |
|  | До 13 | 2-3 | от 14 до 2/3 толщины пиломатериала | 2-3 | от 19 до ¾ толщины пиломатериала | 3-5 | Допускаются |
|  | В тонких пиломатериалах |
|  | До 6 | 2-3 | от 7 до 12 | 1-2 | от 13 до толщины пиломатериала | 2-4 | Допускаются |
| 1.1.1.3. Торцовые | Допускаются размерами в миллиметрах и количеством в штуках |
|  | В одном торце один сучок размером до 25 | В обоих торцах по одному сучку размером до 25 |  | 1 | Допускаются |
|  |  |  | на каждом торце |  |
| 1.1.2. Продолговатые, разветвленные, в том числе выходящие на ребро и сшивные | Допускаются на внутренней пласти пиломатериалов в общем числе сросшихся круглых и овальных сучков размерами и количеством, указанными в пп. 1.1.1.1., 1.1.1.2. В пиломатериалах первого сорта размер разветвленного сучка по наибольшему диаметру не должен превышать 50 мм, а глубина залегания разветвленного сучка на кромку не должна превышать ¼ толщины пиломатериала. |
| 1.2. Несросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные | Допускаются на каждой пласти в числе сросшихся здоровых сучков размерами в миллиметрах и количеством в штуках на всю длину пиломатериала. |
| 1.2.1. Пластевые | В толстых пиломатериалах |
|  | Не допускаются | До 30 | 3-6 | Св. 30 до 50 | 3-6 | Допускаются | Допускаются. Отверстия от выпавших сучков не должны |
|  | Сквозные загнившие, гнилые и табачные | превышать в пиломатериалах узких – |
|  | Не допускаются | До 38 | Допускаются | 32 мм, широких – 38 мм |
|  | В средних пиломатериалах |
|  | Не допускаются | До 20 | 2-4 | Св. 20 до 25 | 2-4 | Допускаются |
|  | Сквозные загнившие, гнилые и табачные |
|  | Не допускаются | До 25 | Допускаются |
|  | В тонких пиломатериалах |
|  | Не допускаются | До 16 | 1-3 | Св. 16 до 22 | 1-3 | Допускаются |
|  | Сквозные загнившие, гнилые и табачные |
|  | Не допускаются | До 25 | Допускаются | Допускаются |
|  | В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать: |
|  | Не допускаются | 1/3 | 1/2 | Допускаются |
|  |  | ширины пласти |  |
| 1.2.2. Кромочные и ребровые, в том числе отверстия от выпавших сучков | Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на всю длину пиломатериала |
|  | В толстых пиломатериалах |
|  | Не допускаются | До 15 | 1-2 | 16-25 | 2-4 | Допускаются |
|  | В средних пиломатериалах |
|  | Не допускаются | 13-19 | 1-3 | Допускаются |
|  | В тонких пиломатериалах |
|  | Не допускаются | 6-10 | 1-2 | Допускаются |
|  | Отверстия от выпавших сучков на кромке: |
|  |  | Допускаются глубиной до: |  |
|  | Не допускаются | 2/3 толщины пиломатериала | толщины пиломатериала с выходом на наружную пласть до 2 мм | Допускаются |
| 1.2.3. Торцовые | Не допускаются | Допускаются |
| 2. Трещины |  |  |
| 2.1. Боковые трещины |  |  |
| 2.1.1.Пластевые |  |  |
| 2.1.1.1. Несквозные | Допускаются протяжением не более: | Допускаются при условии сохранения |
|  | 1/3 | 2/3 | 3/4 | целостности пиломатериала |
|  | длины пиломатериала Без выхода на торцы и кромки | С выходом на один торец до ½ толщины пиломатериала, но без выхода из торца в кромки |  |
| 2.1.1.2. Сквозные |  |
| 2.1.1.2.1. Сквозные без выхода в торцы, в том числе отлупные | Не допускаются | Допускаются по наружной, а для отлупных по внутренней пласти протяжением не более: | Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала |
|  |  | ¼ | 1/3 |  |
|  |  | длины пиломатериала |  |
| 2.1.1.2.2. Сквозные с | Допускается протяжением от каждого торца не более, мм: |
| выходом в торец | 50 | 75 | 100 | ширины пиломатериала | 600 |
| 2.1.2. Кромочные | Допускаются, мм: |
|  | Неглубокие протяжением не более 75 с выходом в торцы | Не пересекающие ребер кромок | Допускаются |
| 2.2. Торцовые |  |
| 2.2.1. Метиковые | Не допускаются | Допускаются в толстых пиломатериалах на одном торце протяжением не более ¾ ширины пиломатериала | Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала |
| 2.2.2. Отлупные | Не допускаются | Допускаются диаметром не более, мм: в пиломатериалах толщиной от 25 до 44 мм: 10 Св.44 до 63: 19 св. 63 мм: 25 | То же |
| 3. Пороки строения древесины |  |
| 3.1. Наклон волокон | Допускается, если отклонение волокон от прямого направления на 0,3 м длины пиломатериала составляет не более, мм: | Допускается |
|  | 13 | 25 | 38 |  |
| 3.2. Крень | Допускается без трещин в торцах | Допускается |
| 3.3. Кармашки | На пластях |
|  | Допускаются на каждой пласти без выхода в кромки и торцы шириной до 3 мм и длиной не более, мм: | Допускаются односторонние шириной до 6 мм и длиной до 200 мм в количестве 10 шт. на каждой пласти | Допускаются |
|  |  | 150 |  |  |
|  | в количестве не более, шт.: |  |  |
|  | 3 | 5 |  |  |
|  | На кромках |
|  | Допускаются размерами количеством не более ½ норм, предусмотренных для пласти | Допускаются |
|  | На торцах |
|  | Не допускаются | В пиломатериалах средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала | Допускаются |
| 3.4. Сердцевина | В пиломатериалах толщиной менее 22 мм: |
|  | Не допускается | Допускается |
|  | В пиломатериалах толщиной от 22 до 44 мм: |
|  | Допускается протяжением по всей длине пиломатериала с выходом в один или оба торца на расстоянии от внутренней пласти не менее: | Допускается |
|  | 1/4 | 1/3 | 1/3 |  |
|  | толщины пиломатериала без радиальных и отлупных трещин в 1 и 2 сортах |  |
|  | В пиломатериалах толщиной свыше 44 мм: |
|  | Допускается по всей длине на расстоянии от внутренней пласти не менее ¼ толщины пиломатериала | Допускается |
|  | В партии пиломатериалов 3-го сорта допускается не более 30% пиломатериалов с сердцевиной |
| 3.5. Прорость | Не допускается | Допускается на пластях несквозная до 4 шт. в пиломатериалах толщиной 50 мм и более: длиной 125 мм и шириной до 25 мм; в пиломатериалах толщиной менее 50 мм: длиной 63 мм и шириной до 15 мм; на кромках 2 шт. шириной до 2 мм, длиной не более 20 мм | Допускается |
| 3.6. Засмолок | Не допускается | Допускается в виде пятен и полос на пластях и кромках | Допускается |
| 4. Грибные поражения |  |
| 4.1. Грибные ядровые пятна (полосы) | Не допускаются | Допускаются на пласти или кромке размерами до ¼ ширины и длины пиломатериала | Допускаются на пластях и кромках до ½ ширины и длины пиломатериала, выход в торец не более 10% площади торца | Допускаются |
| 4.2.* Светлые заболонные грибные окраски и плесень |  |
| 4.2.1. Поверхностные | Не допускаются | Допускаются на пластях и кромках глубиной до 2 мм в виде пятен и полос площадью на всех поверхностях доски не более 15% площади одной пласти | Допускаются на пластях и кромках в виде пятен и полос | Допускаются |
| 4.2.2. Глубокие | Не допускаются | Допускаются на пластях и кромках в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 5% площади одной пласти | Допускаются на пластях и кромках в виде пятен и полос общей площадью не более 50% площади одной пласти и кромок | Допускаются |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных грибных окрасок в партии пиломатериалов 4-го сорта не должно превышать 25% |
| 4.3. Гниль |
| 4.3.1. Заболонная |
| 4.3.1.1. Твердая | Не допускаются | Допускаются на пласти или кромке размерами до ¼ ширины и длины пиломатериала | Допускается на пластях и кромках до ½ ширины и длины пиломатериала без выхода в торец | Допускается |
| 4.3.1.2. Мягкая | Не допускается |
| 4.3.2. Ядровая | Не допускаются | Допускается твердая односторонняя размерами до 1/5 ширины и длины пиломатериала без выхода в торцы | Допускается твердая на одной пласти размерами до ¼ ширины и 1/3 длины пиломатериала слегка переходящая на другую пласть и в кромки | Бурая трещиноватая не допускается. Пестрая ситовая допускается твердая на пластях и кромках общей площадью не более 50% площади одной пласти. Гниль в торце не должна превышать 25% его площади |
| 4.3.3. Наружная трухлявая гниль | Не допускается |
| 5. Повреждения насекомыми |
| 5.1. Червото-чина | Не допускается | Допускается поверхностная, причиненная короедами |

ПРИМЕЧАНИЯ к табл. 1 и 2.

- Количество сучков на всю длину пиломатериала, указанное "от – до", означает, что меньшее количество допускается в коротких пиломатериалах, а большее – в длинных.

- Сучки менее указанных размеров не учитываются.

- К сросшимся относятся и такие сучки,  которые на одной пласти сросшиеся по всему периметру разреза сучка, а на другой пласти или кромке – несросшиеся по всему периметру разреза сучка.

- В бессортных пиломатериалах не допускается одновременное наличие несросшихся сучков, трещин и заболонных грибных окрасок с максимально допускаемыми нормами.

- При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин с превышением установленных норм на 20%.

Таблица 3

| Порок древесины по ГОСТ 2140-81 | Норма ограничения пороков обработки и механических повреждений по сортам |
| --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й |
|  | размер | количество | размер | количество | размер | количество | Размер | количество | размер | количество |
| 1.Пороки механической обработки |
| Обзол |  |
| 1.1.1. Тупой | Допускается протяженностью на одной кромке не более: | Допускается на обеих кромках протяжением не более 2/3 длины пиломатериала | Допускается на обеих кромках по всей длине с пропилом не менее 1/3 толщины и ширины пиломатериала |
|  | 1/5 | 1/4 | 1/3 |  |  |
|  | длины пиломатериала на обеих кромках: |  |  |
|  | 1-10 | 1/5 | ¼ |  |  |
|  | длины пиломатериала |
|  | Ширина обзола, учитываемая максимальной величиной не пропиленной части в миллиметрах допускается не более: |
|  | В пиломатериалах толщиной до 25 мм: |
|  | 1/4 | 1/3 | ½ | 2/3 |
|  | толщины пиломатериала В пиломатериалах толщиной свыше 25 мм: |
|  | 1/5 | 1/4 | 1/3 | 2/3 |
|  | толщины пиломатериала | Обзол допускается при условии, что пропиленная часть кромки будет составлять не менее ½ толщины пиломатериала |
| 1.1.2. Острый | Не допускается | Допускается на одной кромке не более 1/10 длины пиломатериала при условии сохранения номинальной ширины внутренней пласти |
|  | Обзол должен быть очищен от коры и луба, в пиломатериалах 5-го сорта может быть оставлен лубяной слой. |
| 1.2. Риски | Глубина рисок не должна превышать 0,75 мм |
| 1.3. Бахрома | Не допускается |
| 1.4. Скос пропила | Отклонения от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускаются до 3% ширины и толщины пиломатериала соответственно. |
| 1.5. Сколы | Сколы от механических повреждений, запилы, следы от ножей окорочных станков на ребрах, сопряженных с внутренней пластью пиломатериала не допускаются; на ребрах, сопряженных с наружной пластью, допускаются по нормам обзола. |
| 1.6. Волнистость | Высота волны не должна превышать 0,75 мм |
| 1.7. Вырывы | На пластях: |
|  | Допускаются глубиной не более 0,75 мм без ограничения количества | Допускаются глубиной до 3 мм без ограничения количества | Допускаются |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы ограничения волнистости и вырывов указаны только для пиломатериалов, полученных на фрезерно-пильных и фрезерно-брусующих агрегатах |
|  | На кромках |
|  | Допускаются глубиной не более 3 мм без ограничения количества | Допускаются глубиной не более 5 мм без ограничения количества | Допускаются |
| 2. Покороб- ленности |  |
| 2.1. Продольная по кромке | Допускается со стрелой прогиба не более %: |
|  | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | Допускается |
|  | от длины пиломатериала |
| ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Количество пиломатериалов с допускаемой продольной покоробленностью по кромке не должно превышать 20% от общего количества сорта. 2. Величины продольной покоробленности по кромке для различных длин пиломатериалов приведены в справочном приложении. |
| 2.2. Продольная по пласти | Допускается со стрелой прогиба на каждые 1,5 м длины пиломатериала не более, мм: | Допускается |
|  | 6 | 6 | 6 | 13 |  |
| 2.3. Поперечная | Допускается со стрелой прогиба не более, мм: В широких пиломатериалах | Допускается |
|  | 3 | 3 | 6 | 10 |  |
|  | В узких пиломатериалах |  |
|  | 1 | 1 | 3 | 6 |  |
| 2.4. Крыловатость | Допускается с отклонением от плоскости распила не более 13 мм на всю длину пиломатериала | Допускается |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Количество покоробленного пиломатериала не должно превышать в бессортных пиломатериалах 10%, в 4-м сорте – 20% от общего количества. |

3.Правила приемки и методы контроля

3.1. Правила приемки и методы контроля – по ГОСТ 6564-79.

3.2. Размер сучков определяется по наименьшему диаметру. Измерение продолговатых, разветвленных, выходящих на ребро, сшивных и ребровых сучков производят по протяженности сечения сучка на ребре пиломатериала. Размер их принимают по нормам допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучков в кромку определяют расстоянием между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

4.1. Пиломатериалы упаковывают в пакеты и блок-пакеты. Формирование, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение пакетов и блок-пакетов – по ГОСТ 19041-73.

Пиломатериалы шириной 75 мм всех длин и сортов перед пакетированием допускается увязывать в пачки проволокой по ГОСТ 3282-74 и другими обвязочными средствами по прочности соответствующих указанному материалу.

Размеры пакетов и блок-пакетов – по ГОСТ 16369-80

4.2.  Поштучное маркирование пиломатериалов производится по нормативно-технической документации.

4.3. Пиломатериалы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.4.  Хранение пиломатериалов – по ГОСТ 3808.1-80.

Приложение

# Справочное

Величины продольной покоробленности по кромке для различных длин пиломатериалов и сортов.

| Длина пиломатериала, м | Продольная покоробленность по кромке в сортах пиломатериалов |
| --- | --- |
|  | Бессортные | 4-й сорт |
|  | % | Мм | % | мм |
| 1,5 | 0,15 | 2,2 | 0,2 | 3,0 |
| 1,8 | 0,15 | 2,7 | 0,2 | 3,6 |
| 2,1 | 0,15 | 3,2 | 0,2 | 4,2 |
| 2,4 | 0,15 | 3,6 | 0,2 | 4,8 |
| 2,7 | 0,15 | 4,0 | 0,2 | 5,4 |
| 3,0 | 0,15 | 4,5 | 0,2 | 6,0 |
| 3,3 | 0,15 | 5,0 | 0,2 | 6,6 |
| 3,6 | 0,15 | 5,4 | 0,2 | 7,2 |
| 3,9 | 0,15 | 5,8 | 0,2 | 7,8 |
| 4,2 | 0,15 | 6,3 | 0,2 | 8,4 |
| 4,5 | 0,15 | 6,8 | 0,2 | 9,0 |
| 4,8 | 0,15 | 7,2 | 0,2 | 9,6 |
| 5,1 | 0,15 | 7,6 | 0,2 | 10,2 |
| 5,4 | 0,15 | 8,1 | 0,2 | 10,8 |
| 5,7 | 0,15 | 8,6 | 0,2 | 11,4 |
| 6,0 | 0,15 | 9,0 | 0,2 | 12,0 |
| 6,3 | 0,15 | 9,4 | 0,2 | 12,6 |
| 6,6 | 0,15 | 9,9 | 0,2 | 13,2 |
| 6,9 | 0,15 | 10,4 | 0,2 | 13,8 |
| 7,2 | 0,15 | 10,8 | 0,2 | 14,4 |
| 7,5 | 0,15 | 11,2 | 0,2 | 15,0 |

# Footnotes

* Нормы допуска светлых заболонных грибных окрасок и плесени, установленные в п. 4.2.1. и п. 4.2.2.,  действуют до 1 января 1986 г.

- Нормы допуска светлых заболонных грибных окрасок и плесени, установленные в п. 4.2.1. и п. 4.2.2., действуют до 1 января 1986 г.